Couverture à Tasseaux VMZINC

## Descriptif type

Le présent document est un exemple non contractuel d’un descriptif type concernant la fourniture et la pose d’une couverture zinc à tasseau.

Documents établis à titre indicatif selon la réglementation en vigueur.

VM BUILDING SOLUTIONS ne pourra être tenue responsable pour des usages erronés du présent document. L’élaboration du descriptif d’ouvrages reste de l’entière responsabilité du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage.

## Exigences réglementaires

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux indispensables nécessaires au complet achèvement des travaux, conformément aux règles de l’art, aux normes et aux règlements en vigueur relatifs à la construction (sécurité du personnel, environnement, ...).

Les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et des règlements en vigueur à la date de l’appel d’offre. Les règles contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont :

### Matériaux

- NF EN 988 de Décembre 1996 : “Zinc et alliages de zinc - spécifications pour produits laminés plats pour le bâtiment”.

- NF EN 501 de Novembre 1994 : “Produits de couvertures en tôle métalliques - spécifications pour les produits de couverture en feuille de zinc totalement supportées”.

- NFB 52.001 de Mars 1987 : Règles d’utilisation du bois dans les constructions

Fixation des bois de couverture et des pattes

- norme NFE 27.951 de Mai 1974 pour les pointes

- norme NFE 25.604 de Mai 1984 pour les vis à bois

### Supports de couverture

Eléments porteurs traditionnels en bois :

- NF P 84-207 (DTU 43.4) et Avis Techniques

### Couverture zinc

- DTU 40.41 de septembre 2004 “Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc”

### Règles de calcul

- Règles NV 65 et N 84

Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle constitue la base des principaux documents de référence.

## Domaine d’utilisation

Ce système qui met en œuvre le zinc à tasseau est réservé aux toitures :

- de pente minimale 2.86° (5 %)

- de forme plane, ou cintrée convexe

- contraintes climatiques : toutes régions vents selon NV65

- sur tous types de locaux.

### Conditions préalables à la pose

L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous les moyens à mettre en œuvre pour assurer les prestations du présent lot, mise en place, montage des matériels et matériaux en fonction des besoins.

Durant le transport, la manutention et le stockage, il y a lieu de s’assurer de tous risques de chocs, griffures des éléments de couverture. En outre, ils seront stockés sous abri ventilé, désolidarisé du sol en assurant une bonne aération des produits conditionnés.

## Mise en œuvre

### Support

Il sera réalisé conformément aux prescriptions du DTU 40.41, en prenant en compte les charges descendantes, avec du voligeage bois (sapin, épicéa, pin sylvestre, peuplier) compatible avec les couvertures zinc.

Dans le cas contraire, il sera nécessaire d’interposer une membrane Delta en conformité avec l’Avis Technique Delta VMZINC® en cours de validité.

Le choix du type de pointe (diamètre et longueur) pour la fixation du support se fait suivant le tableau D.2 de l’annexe D du DTU 40.41.

Le support devra, en cas de lot séparé, être réceptionné par le couvreur avant la pose de la couverture.

### Couverture VMZINC®

La mise en œuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du DTU 40.41 notamment en ce qui concerne les pentes minimales d’emploi des systèmes de jonction (selon la carte concomitance pluie et vent : annexe du DTU 40.41), les dimensions des bandes de couverture et la répartition des pattes de fixation.

Dimensionnement

La couverture à tasseau sera réalisée en zinc-cuivre-titane type VMZINC® en épaisseur de 0,65 mm (ou 0,70 mm ou 0,80 mm) à l'aide de feuilles ou longues feuilles.

La hauteur des tasseaux sera de

- 40 mm si la projection horizontale du rampant est inférieure à 8 m

- 50 mm dans les autres cas.

Les éléments de zinc auront une largeur maximale développée de :

- 500 mm (entraxe des tasseaux de 40 : 480 mm / de 50 : 470 mm) en région 3 site exposé et en région 4 tous sites

- 650 mm (entraxe des tasseaux de 40 : 630 mm / de 50 : 620 mm) dans les autres cas.

Pour la réalisation de couverture en région de montagne, on adoptera la technique à couvre-joint agrafé avec une épaisseur minimale du zinc laminé de 0,70 mm pour un maximum de 500 mm en largeur développée et 10,00 m en longueur (se reporter au DTU 40.41 pour les dispositions spécifiques).

Aspect de surface

Les feuilles et bobines de zinc-cuivre-titane type VMZINC® seront livrées en zinc naturel, QUARTZ-ZINC, ANTHRA-ZINC, PIGMENTO®, AZENGAR, ou zinc bilaqué en tenant compte pour la mise en œuvre des limites d'utilisation définies par le fabricant pour l'exposition à des atmosphères corrosives.

L'entreprise devra respecter les recommandations techniques du fabricant pour le soudo-brasage du zinc, en particulier lorsqu'il est revêtu d'un traitement de surface (élimination du traitement de surface et reconditionnement des zones soudées).

Façonnage

Les reliefs latéraux seront de

- 35 mm pour des tasseaux de 40 mm

- 45 mm pour des tasseaux de 50 mm

et façonnés à l'aide d’une plieuse ou d'une profileuse à galet correctement réglée.

La géométrie de la couverture et le calepinage retenu conduiront à mettre en place des bandes droites, gironnées ou cintrées. Ces différentes bandes seront façonnées sur le chantier ou en usine.

Fixations

Les tasseaux seront fixés par clouage ou vissage sur le support à l'aide de pointes ou de vis traversant chaque patte à tasseaux en zinc de 40 mm de largeur. Cette fixation est renforcée par deux pointes clouées ou vissées en biais traversant le tasseau et le support dans l'intervalle entre les pattes.

- Les pattes à tasseaux seront disposées tous les 50 cm, la première étant à 10 cm au plus de l'égout et la dernière à 25 cm au plus de la tête.

- Un jeu de 5 mm devra être aménagé entre le tasseau et le pli de la feuille.

Les reliefs seront maintenus par les pattes à tasseaux. La partie fixe est réalisée par clouage au travers d’une patte à tasseau située à 10,00 m maximum du pied de la bande.

Les bandes de zinc seront maintenues en tête à l'aide de deux pattes en zinc, de 0,65 mm d'épaisseur minimale, de 40 mm de largeur et de longueur 120 mm à

150 mm, insérées dans l'agrafure et clouées sur le voligeage.

- pour les tasseaux de “40”, on utilisera des pointes de Ø 3.4 ou des vis de

diamètre 4, de longueur 70 mm

- pour les tasseaux de “50”, on utilisera des pointes de Ø 3.4 ou des vis de

diamètre 4, de longueur 80 mm

Pour les pentes > 60° (173 %) :

On placera une troisième patte entre les deux premières, soudée sous la bande et clouée sur le voligeage.

Pour la région 5, des dispositions spécifiques seront prises en fonction des sollicitations exigées par la localisation du projet.

Couvre-joint

Les couvre-joints seront posés en partie courante par élément de 1,00 m avec un recouvrement minimal de 50 mm. Ils seront maintenus sur le tasseau, à leur extrémité inférieure, par une patte à clip VMZINC. A leur extrémité supérieure, ils seront fixés par un clou ou au moyen d'une gaine.

Pour les couvertures à longues feuilles, on fixera le premier bout de couvre-joint par des pattes soudées aux reliefs latéraux des longues feuilles ; la jonction entre le premier et le second bout sera réalisée par des gaines avec un recouvrement de

100 mm au minimum. Au faîtage, les angles formés par la rencontre des reliefs de tête seront soudés ou repliés.

En région 5, les couvre-joints seront agrafés avec les éléments de couverture.

Jonctions transversales

Pentes minimales (en %)

| Situation (*) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ressaut |  |  |  |
| Protégée | 5 |  |  |
| Normale | 5 | 5 | 6 |
| Exposée | 6 | 8 | 10 |
| Simple agrafure |  |  |  |
| Protégée | 20 |  |  |
| Normale | 20 | 25 | 25 |
| Exposée | 25 |  |  |
| Double agrafure |  |  |  |
| Protégée | 8 | 10 | 10 |
| Normale | 10 | 12 | 14 |
| Exposée | 14 | 16 | 20 |

(*) concomitance pluies et vents

La couverture sera réalisée en travée continue, sans jonction transversale pour des rampants de longueur inférieure aux longueurs maximales réglementaires :

- 15 m pour des pentes 5 % ≤ p ≤ 20 %

- 13 m pour des pentes 20 % < p ≤ 60 %

- 10 m pour des pentes 60 % < p ≤ 173 %, et dans tous les cas en climat de montagne (altitude > 900 m)

- 6,00 m pour des pentes p > 173 %

Dans le cas contraire, les jonctions seront réalisées par :

- ressaut

- agrafure double

- agrafure simple (de 40 ou 50 pour les feuilles, et de 60 pour les longues feuilles) suivant la pente de la toiture et la situation du chantier (tableau III du DTU 40.41).

Traitement des singularités du toit

L’entreprise fera appel aux traitements et dispositions traditionnels réalisés sur chantier, en conformité avec les règles de l’art et le DTU 40.41.

Elle pourra aussi utiliser les accessoires de finition fournis par le fabricant pour la réalisation des égouts, faîtages, rives, arêtiers, noues en s’assurant de leur mise en œuvre en conformité avec les prescriptions de pose du fabricant et de leur adaptation aux spécificités du projet.

Dans le cas d’une noue de pente < 15 % ou si la surface de récolte est > 200 m2, la noue devra être encaissée de 50 mm minimum dans la charpente (cf tableau F1, annexe F du DTU pour le calcul des sections).

Ventilation de la couverture

La couverture en zinc ne pourra être mise en œuvre que selon le principe de toiture froide ventilée.

Toutes les dispositions définies par le DTU 40.41 pour les climats de plaine ou de montagne devront être respectées pour assurer une ventilation conforme de la toiture. On réservera entre le support de la couverture et l'isolant un espace destiné à assurer le libre passage et dont l'épaisseur minimale sera de

- 40 mm pour les rampants dont la longueur n’excède pas 12 m,

- 60 mm dans les autres cas.

Pour information, les règles simplifiées pour la ventilation des couvertures en

VMZINC®‚ sont rappelées. Elles s’appliquent uniquement aux locaux de faible ou moyenne hygrométrie :

- Couverture sous combles perdus :

La section totale des orifices de ventilation doit être au moins égale à 1/5000ème de la surface projetée de la couverture sur un plan horizontal.

La ventilation est assurée :

- soit par des chatières réparties sur l’ensemble de la couverture

- soit par entrée et sortie linéaires (en partie basse et haute)

- soit par des couvertures en pignon si la distance entre pignons est ≤ 12 m entre les murs.

- Couverture avec isolation sous rampant :

La section totale des orifices de ventilation doit être au moins égale à 1/3000ème de la surface projetée de la couverture sur un plan horizontal.

- Couverture à double ventilation de montagne :

Les toitures sous climat de montagne sont établies sur le principe de la double ventilation sur chacune des faces de l’étanchéité complémentaire et de son support. Se reporter au DTU 40.41.

La surface totale des orifices est répartie par moitié en partie haute et moitié en partie basse de la couverture.

Note : pour les locaux dits à forte hygrométrie, l'entreprise assurera par une étude particulière la ventilation correcte de la sous-face de la couverture.

- Aération linéaire

L'entreprise ménagera une entrée d'air continue à l'égout et une sortie d'air continue au faîtage en utilisant notamment les bandes d’égout ventilé VMZINC® et les faîtages ventilés VM 941, VM 942 et VM 943. Si l’entrée de ventilation ne peut être effectuée en débord de toit, il y aura lieu de ménager un espace d’entrée de la ventilation minimum de 10 mm entre le haut de la planche d’égout et la sous-face du voligeage support de couverture. Dans le cas où cette dimension serait supérieure à 20 mm, il devra être disposé un grillage à mailles fines.

- Chatières (norme NF P 37-410)

L'ouverture pratiquée sur la feuille de zinc comportera tout autour un relevé d'une hauteur de :

• 10 mm pour les chatières soudées (dans le cas des couvertures cintrées, la 	pente minimale de pose peut-être de 2,5 % avec une hauteur du relevé de

50 mm autour de l’ouverture ou la mise en œuvre d’un manchon)

• 30 mm pour les chatières fixées par pattes.

Le relevé intérieur derrière la grille de la chatière devra être éloigné de celle-ci afin d'éviter la pénétration d'eaux de pluie.