Façade en Joint debout VMZINC®

## Descriptif type

Le présent document est un exemple non contractuel d’un descriptif type concernant la fourniture et la pose d’un revêtement de façade en Joint debout VMZINC®, sur support bois continu, en France métropolitaine.

Documents établis à titre indicatif selon la réglementation en vigueur, le 1er septembre 2021.

VM Building Solutions ne pourra être tenue responsable pour des usages erronés du présent document. L’élaboration du descriptif d’ouvrages reste de l’entière responsabilité du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage.

## Exigences réglementaires

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux indispensables nécessaires au complet achèvement des travaux, conformément aux règles de l’art, aux normes et aux règlements en vigueur relatifs à la construction (sécurité du personnel, environnement, ...).

Les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et des règlements en vigueur à la date de l’appel d’offre. 
Les règles contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont :

### Matériaux

- NF EN 988 de Décembre 1996 : "Zinc et alliages de zinc - spécifications pour produits laminés plats pour le bâtiment"

- NFB 52.001 de Mars 1987 : Règles d’utilisation du bois dans les constructions

- NF A 35. 503 : Produits sidérurgiques. Aciers de construction d’usage général.

- NF A 36. 322 : Produits sidérurgiques. Tôles minces en feuilles et en bobines laminées à froid, en acier non allié pour pliage et emboutissage à froid

- NF P 24. 351 : Menuiserie métallique - Fenêtres, façades rideaux, semi-rideaux, panneaux à ossature métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface.

### Structure porteuse

- Murs en béton banché : NF P 18-210 (DTU 23.1)

- Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs : NF P 10-202 (DTU 20.1)

- Constructions et maisons à ossature bois : NFP 21-204 (DTU 31.2)

- Façades à ossatures bois : NF P 21 206 (DTU 31.4)

- Recommandation professionnelle Règles de l'Art Grenelle Environnement 2012 : Bardages en acier protégé et en acier inoxydable. Conception et mise en œuvre

- Revêtement de façade en zinc et ossature secondaire

- Cahiers CSTB 3316-V3 : Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés faisant l’objet d’un Avis Technique

- NF P 34-211 (DTU 40.41) de septembre 2004 "Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc"

- Fiches FDES : Façade en zinc laminé prépatiné à joint debout

- Dispositions particulières liées à la règlementation feu

Conformément à la règlementation incendie en vigueur, dans le respect de la masse combustible mobilisable et du C+D (choix de l’isolant et de l’épaisseur des voliges).

Dans le cas où une appréciation de laboratoire est exigée :

- Sur parois maçonnées : Appréciation de laboratoire Efectis n° EFR-18_004524 Parement VMZINC® sur voliges ignifugées continues.

- Sur construction à ossature bois : Appréciation de laboratoire du CSTB n° AL20-286 « Voliges en bois ignifugées en autoclave vide et pression avec parement en VMZINC® sur COB »

Limitations d’emploi : Système décrit dans le présent descriptif type non utilisable pour les bâtiments dont le dernier plancher est à plus de 28 m (Logements de 4è famille, IGH, IMH) et dont le permis de construire est déposé après le 1er janvier 2020.

### Règles de calcul

- Règles NV 65

- Eurocodes 1 : Actions sur les structures (NF EN 1991-1-4)

## Domaine d’utilisation

Le système Joint debout VMZINC® est réservé aux surfaces :

- verticales ou en sous-face

- de forme plane, cintrée ou à double courbure

- résistance au vent : toutes régions vents selon NV65 (se reporter au chapitre 7 du DTU 40.41)

## Utilisation en zones sismiques

|  | Pas de contraintes particulières liées aux aléas sismiques |
| --- | --- |
|  | Utilisation suivant les configurations décrites dans le rapport d’étude du CSTB n° DER/CLC-11-205, nottament : - Bardage Joint debout VMZINC® pose verticale ou horizontale - Dimensions : largeur développée maxi 500 mm, épaisseur 0,7 mm. - Parois Béton ou COB |

## Conditions préalables à la pose

L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous les moyens à mettre en œuvre pour assurer les prestations du présent lot, mise en place, montage des matériels et matériaux en fonction des besoins.

### Stockage

L'Entrepreneur devra prévoir le stockage à l'abri des intempéries, des salissures et de l'humidité, désolidarisé du sol, dans un local frais et ventilé de manière à limiter les phénomènes de condensation pouvant altérer l’aspect du zinc VMZINC®.

Une inclinaison des palettes est nécessaire pour l’évacuation de l’eau.

La manipulation des matériaux devra être réduite au minimum.

Durant le transport, la manutention et le stockage, il y a lieu de s’assurer de tous risques de chocs, griffures des éléments.

### Manipulation

Malgré sa résistance, le zinc devra être manipulé avec précautions, en particulier :

- éviter de projeter feuilles, rouleaux ou façonnés sur le sol,

- éviter de les glisser sur un sol ou un établi comportant des aspérités.

Ces chocs peuvent générer un plissage ou "soleil" dans une ou plusieurs parties des feuilles. Le zinc en feuilles devra être entreposé à plat sur une surface propre et non rugueuse. Les rouleaux seront placés debout dans les mêmes conditions.

Les éléments endommagés, ou d'une manière générale présentant des dégradations, ne doivent pas être utilisés.

## Mise en œuvre du support

### Isolant

L’isolant utilisé doit être certifié ACERMI sous le classement minimal I1S1O2L2E1.

Exemple : panneaux de laine minérale classés A2, s1-d0 ou A1.

Il devra répondre aux exigences de la classe de risque feu, identifiée dans les documents marchés et appréciations de laboratoire en conformité avec la réglementation incendie.

### Ossature secondaire

Dans tous les cas, l’entreprise devra vérifier que les choix d’ossature sont compatibles avec la région vent, le site, la hauteur du bâtiment et son orientation aux vents dominants.

Les zones situées en rive ou en angle du bâtiment étant plus sollicitées, des dispositions particulières doivent être prises sur une largeur correspondant au 1/10ème de la plus petite largeur du bâtiment.

- Ossature en bois

La nature du bois pour les chevrons doit être conforme aux classements BS définis dans le cahier 124 du CTBA (par exemple : sapin, épicéa ou pin sylvestre avec traitement fongicide et insecticide compatible). Ils présentent une surface d’appui minimale de 35 mm pour la fixation des voliges.

Les vis (protégées contre la corrosion) et les chevilles utilisées en fonction du type de mur doivent répondre aux exigences définies par le cahier 3316-V2 du CSTB.

Dans le cas où un classement B-s2, do est exigé :

- Les chevrons doivent être traités avec le produit hydroflam®W16 (WOODENHA)

Dans le cas où une appréciation de laboratoire est exigée :

- Les chevrons situés derrière les voliges doivent toujours être traités avec le produit hydroflam®W16 (WOODENHA)

- Dans le cas de bacs à joint debout horizontaux, l’ossature verticale est réalisée en acier galvanisé.

- Ossature en acier galvanisé :  profilés métalliques en forme de T, de Z, de L ou d’oméga (décrits au § 2.1 du cahier du CSTB 3194-v2).

- Les ossatures métalliques sont en acier galvanisé Z 275 ou en inox de 1,5 mm d’épaisseur ou en aluminium de 2,5 mm d’épaisseur.

- Equerres de fixation

Pour la fixation des chevrons bois ou des lisses métalliques sur le support, on utilise des équerres, réglables ou non, en acier galvanisé ou en aluminium, en assurant un parfait alignement entre lisses ou chevrons (tolérances de désaffleurement de 1 mm).

Leur choix et leur mise en œuvre s’effectuent conformément aux prescriptions du cahier du CSTB. n°3316-v3 pour l’ossature bois.

### Support

Il sera réalisé conformément aux prescriptions du DTU 40.41 avec du voligeage bois (sapin, épicéa, pin sylvestre, peuplier) compatible avec le zinc.

Le support devra, en cas de lot séparé, être réceptionné par le couvreur avant la pose de la couverture.

Dans le cas où un classement B-s2, d0 est exigé :

- Voliges jointives ou non

- Voliges traitées avec le produit hydroflam®W16 (WOODENHA)

Dans le cas où une appréciation de laboratoire est exigée :

- Voliges à pose jointive uniquement

- Voliges traitées avec le produit hydroflam®W16 (WOODENHA)

- Voliges traitées d’épaisseur : 15 mm mini dans le cas d’une paroi maçonnée et 18 à 20 mm dans le cas d’une construction à ossature bois

- Hauteur maximale du dernier plancher : 28 m

- Ventilation de la façade

- Lame d’air

Le système Joint debout VMZINC rentre dans la définition des murs manteaux (bardages rapportés avec lame d’air ventilée). L’épaisseur de la lame d’air entre la face intérieure du profil et la face extérieure de l’isolant ou de la paroi maçonnée doit être au minimum de 20 mm.

- Compartimentage de la lame d’air

La section des entrées et sorties d’air sera déterminée :

S = (hauteur bardage) 0,4 x 50

3

| Hauteur entre orifices | Section |
| --- | --- |
| < 3 m | 50 cm²/m |
| 3 à 6 m | 65 cm²/m |
| 6 à 10 m | 80 cm²/m |
| 10 à 18 m | 100 cm²/m |

avec une dimension minimum de 50 cm²/m.

On protégera les orifices contre l’intrusion des petits animaux par une grille à maille fine.

On se référera à la réglementation incendie pour les dispositions spécifiques et compartimentage de la lame d’air.

### Mise en œuvre du bardage en Joint debout VMZINC

La mise en œuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du guide d’utilisation du fabricant et du mémento de la façade sur voliges.

L’entreprise aura à charge la réalisation d’un plan de calepinage à faire valider par le maître d’œuvre avant la commande.

- Dimensionnement

La façade sera réalisée en Joint debout VMZINC :

- Aspect de surface :

- Avec film de protection : Zinc prépatiné QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO®, AZENGAR®, ou couleurs à la demande

- Sans film de protection : zinc naturel ou zinc bilaqué

- Jonction longitudinale à simple sertissage ou double sertissage

- Caractéristiques dimensionnelles obtenues par profilage continu :

- largeur entraxe : 430 mm

- épaisseur : 0,70 mm ou 0,80 mm

- longueur maximale : 4 m en pose verticale, 6 m en pose horizontale

- Sens de pose : le système Joint debout VMZINC sera posé horizontalement ou verticalement.

Restrictions dues à l’utilisation en sous-face :

- largeur entraxe : 330 ou 430 mm

- longueur : de 0,50 m à 2 m

- Façonnage

Les reliefs latéraux seront façonnés à l'aide d'une profileuse correctement réglée en profil n°1.

La géométrie de la façade et le calepinage retenu conduiront à mettre en place des bacs droits, gironnés ou cintrés. Ces différents bacs seront façonnés sur le chantier ou en usine.

- Fixations

- Bacs à joint debout à simple sertissage :

La partie fixe est gérée par la fixation en tête est réalisée par pointe annelée 2,5 x 30 mm minimum au travers de la bande d’agrafe, tous les 5 cm.

Pour la partie dilatante, on disposera :

- des pattes fixes  profil 1 distantes de 33 cm.

- Ou des pattes fixes monovis distantes de 50 mm.

- Bacs à joint debout à double sertissage (dans le cas d’une continuité façade, couverture principalement) :

La fixation des bacs à joint debout sur le support se fera à l'aide de pattes fixes et coulissantes VMZINC en acier inoxydable X5CrNi 18-10 d’épaisseur 0,6 mm. Elles seront fixées à l'aide de vis VBA 4 x 30mm. Un jeu de 5 mm sera laissé entre deux bacs contigus.

- Pour la partie fixe, on disposera cinq pattes fixes comportant deux trous à cuvelage de diamètre intérieur 6 mm distantes de 33 cm :

- En tête des éléments en pose verticale. On prévoira en tête du bac, une pince de 40 mm avec renfort en tôle d’acier galvanisé de 25 mm de largeur et d’épaisseur 1,5 mm pour effectuer un clouage au travers de l’ensemble

- Au centre des éléments en pose horizontale et en sous-face

- Pour la partie dilatante, on disposera des pattes coulissantes distantes de 33 cm :

- Les pattes seront posées au fur et à mesure de la mise en place des bandes.

- En sous-face, la densité des pattes est portée à 4/m sur chaque joint debout.

- Sertissage

La fermeture des joints sera effectuée par une sertisseuse, ou manuellement avec une pince 1er pli. La hauteur du joint devra être au minimum de 25 mm.

Ou mécaniquement

Pour les bacs cintrés, on utilisera une sertisseuse spécialement conçue pour ce genre de bacs.

- Points particuliers

- Jonction transversale

En pose verticale, la jonction transversale sera réalisée :

- À agrafure simple de 60 mm dans le cas de la pose en simple sertissage (recommandé)

- À agrafure double

En pose horizontale, la jonction transversale sera réalisée :

- À agrafure simple de 60 mm dans le cas de la pose en simple sertissage (recommandé)

- À agrafure double

- À coulisseau plat

- Angles

En pose verticale, on pourra également traiter les angles par des bacs standards pliés suivant cet angle ou positionner un joint debout dans l’angle.

En pose horizontale, la finition latérale en angle fera appel à un coulisseau façonné en cornière d’angle, et maintenu par des pattes en acier galvanisé (la jonction avec les feuilles contiguës se faisant par simple agrafure).