Façade en Profil sinus VMZINC®

## Descriptif type

Le présent document est un exemple non contractuel d’un descriptif type concernant la fourniture et la pose d’un revêtement de façade en Profil sinus VMZINC®, sur support bois continu, en France métropolitaine.

Documents établis à titre indicatif selon la réglementation en vigueur, le 1er septembre 2021.

VM Building Solutions ne pourra être tenue responsable pour des usages erronés du présent document. L’élaboration du descriptif d’ouvrages reste de l’entière responsabilité du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage.

## Exigences réglementaires

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux indispensables nécessaires au complet achèvement des travaux, conformément aux règles de l’art, aux normes et aux règlements en vigueur relatifs à la construction (sécurité du personnel, environnement...).

Les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et des règlements en vigueur à la date de l’appel d’offre.

Les règles contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont :

### Matériaux

- NF EN 988 de Décembre 1996 : "Zinc et alliages de zinc - spécifications pour produits laminés plats pour le bâtiment"

- NFB 52.001 de Mars 1987 : Règles d’utilisation du bois dans les constructions

- NF A 35. 503 : Produits sidérurgiques. Aciers de construction d’usage général.

- NF A 36. 322 : Produits sidérurgiques. Tôles minces en feuilles et en bobines laminées à froid, en acier non allié pour pliage et emboutissage à froid

- NF P 24. 351 : Menuiserie métallique - Fenêtres, façades rideaux, semi-rideaux, panneaux à ossature métallique - Protection contre la corrosion et préservation des états de surface

### Structure porteuse

- Murs en béton banché :  NF P 18-210 (DTU 23.1)

- Ouvrages en maçonnerie de petits éléments- Parois et murs : NF P 10-202 (DTU 20.1)

- Constructions et maisons à ossature bois : NFP 21-204 (DTU 31.2)

- Façades à ossatures bois : NF P 21 206 (DTU 31.4)

### Revêtement de façade en zinc et ossature secondaire

- Cahiers du CSTB 3316_V3: Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés faisant l’objet d’un Avis Technique

- e-Cahiers du CSTB 3194_V2: Ossature métallique et isolation thermique des bardages rapportés faisant l'objet d'un avis technique - Conditions générales de conception et de mise en œuvre.

- Guide de prescription et de pose Profil sinus VMZINC®

- Dispositions particulières liées à la règlementation feu

Conformément à la règlementation incendie en vigueur et dans le cas où une appréciation de laboratoire est exigée :

- Sur parois maçonnées : Guide de préconisations Protection contre l’incendie des façades béton ou maçonnerie revêtues de systèmes d’isolation thermique extérieure par bardage rapporté ventilé.

- Sur construction à ossature bois : Appréciation de laboratoire du CSTB n° AL20-285 Bardages, Cassettes & clins VMZINC sur COB

- Les recommandations de chaque appréciation de laboratoire doivent être appliquées notamment, concernant le choix de l’isolation, le traitement des encadrements de baie, la bavette de fractionnement de la lame d’air (maçonnerie et COB) et de l’écran thermique (sur COB)

### Règles de calcul

- Règles NV 65.

- Eurocodes : Actions sur les structures (NF EN 1991-1-4)

## Domaine d’utilisation

Le système Profil sinus VMZINC® est réservé aux surfaces :

- verticales ou en sous-face

- de forme plane ou cintrée

- résistance au vent : toutes régions vents selon NV65 (se reporter au Guide VMZINC)

## Conditions préalables à la pose

L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous les moyens à mettre en œuvre pour assurer les prestations du présent lot, mise en place, montage des matériels et matériaux en fonction des besoins.

### Stockage

L'Entrepreneur devra prévoir le stockage à l'abri des intempéries, des salissures et de l'humidité, désolidarisé du sol, dans un local frais et ventilé de manière à limiter les phénomènes de condensation pouvant altérer l’aspect du zinc VMZINC®.

Une inclinaison des palettes est nécessaire pour l’évacuation de l’eau.

La manipulation des matériaux devra être réduite au minimum.

Durant le transport, la manutention et le stockage, il y a lieu de s’assurer de tous risques de chocs, griffures des éléments.

### Manipulation

Malgré sa résistance, le zinc devra être manipulé avec précautions, en particulier :

- éviter de projeter feuilles, rouleaux ou façonnés sur le sol,

- éviter de les glisser sur un sol ou un établi comportant des aspérités.

Ces chocs peuvent générer un plissage ou "soleil" dans une ou plusieurs parties des feuilles. Le zinc en feuilles devra être entreposé à plat sur une surface propre et non rugueuse. Les rouleaux seront placés debout dans les mêmes conditions.

Les éléments endommagés, ou d'une manière générale présentant des dégradations, ne doivent pas être utilisés.

## Mise en œuvre du support

### Isolant

L’isolant utilisé doit être certifié ACERMI sous le classement minimal I1S1O2L2E1.

Exemple : panneaux de laine minérale classés A2, s1-d0 ou A1.

Il devra répondre aux exigences de la classe de risque feu, identifiée dans les documents marchés et appréciations de laboratoire en conformité avec la réglementation incendie.

### Ossature secondaire

Dans tous les cas, l’entreprise devra vérifier que les choix d’ossature sont compatibles avec la région vent, le site, la hauteur du bâtiment et son orientation aux vents dominants.

L’entraxe des lisses sera déterminé à l’aide du guide d’utilisation du fabricant.

En cas de lots séparés, le maître d’œuvre et l’entreprise de pose organiseront une réception de l’ossature, de façon à valider la planéité ainsi que la continuité des lisses constituant le support du bardage.

- Ossature en bois

La nature du bois pour les chevrons doit être conforme aux classements BS définis dans le cahier 124 du CTBA (par exemple : sapin, épicéa ou pin sylvestre avec traitement fongicide et insecticide compatible). Ils présentent une surface d’appui minimale de 35 mm pour la fixation des voliges.

Les vis (protégées contre la corrosion) et les chevilles utilisées en fonction du type de mur doivent répondre aux exigences définies par le cahier 3316-V2 du CSTB.

- Ossature métallique

Equerres réglables et lisses en acier galvanisé ou en aluminium d’épaisseur minimale :

- 1,5 mm en acier galvanisé

- 2 mm en aluminium

La largeur minimale d’appui des lisses pour fixer les Profils sinus VMZINC® est de 40 mm.

L’emploi d’une ossature métallique impose une étude particulière prenant notamment en compte :

- le dimensionnement des profilés par rapport aux flèches admissibles sous vent normal ;

- les profilés porteurs fixés au gros œuvre : flèche ≤ 1/200 de la portée entre fixations ;

- le dimensionnement des attaches (pattes, équerres ou autres) et fixations (boulons, vis, rivets) ;

- la vérification de la compatibilité électrochimique ;

- la protection contre la corrosion ;

- les dispositions vis à vis des phénomènes de dilatation et des règles de fractionnement.

- Equerres de fixation

Pour la fixation des chevrons bois ou des lisses métalliques sur le support, on utilise des équerres réglables en acier galvanisé ou en aluminium, en assurant un parfait alignement entre lisses ou chevrons (tolérances de désaffleurement de 1 mm).

Leur choix et leur mise en œuvre s’effectuent conformément aux prescriptions des cahiers du CSTB n° 3316_V3 pour l’ossature bois.

- Ventilation de la façade

- Lame d’air :

Le système Profil sinus VMZINC® rentre dans la définition des bardages rapportés avec lame d’air ventilée. L’épaisseur de la lame d’air entre la face intérieure du profil et la face extérieure de l’isolant ou de la paroi maçonnée doit être au minimum de 20 mm.

- Compartimentage de la lame d’air

L’entrée et la sortie de la lame d’air doivent être réalisées conformément aux recommandations des cahiers 3316-V3 et 3194-V2 du CSTB.

La section des entrées et sorties d’air sera déterminée :

S = (hauteur bardage) 0,4 x 50

3

Ce qui correspond à :

| Hauteur entre orifices | Section |
| --- | --- |
| < 3 m | 50 cm²/m |
| 3 à 6 m | 65 cm²/m |
| 6 à 10 m | 80 cm²/m |
| 10 à 18 m | 100 cm²/m |

avec une dimension minimum de 50 cm²/m.

On protégera les orifices contre l’intrusion des petits animaux par une grille à maille fine.

On se référera à la réglementation incendie pour les dispositions spécifiques et compartimentage de la lame d’air.

## Mise en œuvre du bardage en Profil sinus VMZINC®

La mise en œuvre s’effectuera en conformité avec les prescriptions du guide de prescription et de pose du fabricant.

L’entreprise aura à charge la réalisation d’un plan de calepinage à faire valider par le maître d’œuvre avant la commande.

- Dimensionnement

La façade sera réalisée en éléments préfaçonnés Profil sinus VMZINC® :

• Aspect de surface : Zinc prépatiné QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC®, PIGMENTO® avec film de protection (à retirer partiellement à l’endroit des recouvrements), AZENGAR®.

- Caractéristiques dimensionnelles obtenues par profilage continu :

  - profondeur d’onde : 18 mm ou 25 mm ou 43 mm, largeur d’onde : 76 mm ou 115 mm ou 180 mm,

  - largeur utile : 836 mm ou 805 mm ou 720 mm, épaisseur : 0,80 mm ou 1 mm,

  - longueur : de 1,80 m à 6,00 m, avec limitation à 4,00 m en climat de montagne (altitude > 900 m)

- Sens de pose : les éléments Profil sinus VMZINC® seront posés horizontalement ou verticalement.

- Fixations

La fixation des éléments en zinc s’effectue au droit de chaque appui en creux d’onde, à raison d’une onde sur deux pour le SINUS 18/76, et à chaque onde pour le SINUS 25/115 et le SINUS 43/180. Pour la jonction transversale, effectuée par recouvrement d’un sommet d’onde, les profils en zinc sont fixés entre eux en sommet d’onde par des vis de couture tous les 50 cm.

Pour une bonne gestion de la dilatation, la partie fixe est réalisée au centre des éléments, par auto-perçage, sur une distance maximale de 3,00 m, et aux deux extrémités des profils, la fixation s’effectue par pré-percement des éléments Profil sinus VMZINC® à un diamètre supérieur de 3 mm à celui des vis de fixation.

- Points particuliers

L’entreprise utilisera les accessoires de finition fournis par le fabricant pour la réalisation des finitions autour des points particuliers de la façade, en s’assurant de leur mise en œuvre en conformité au guide d’utilisation Profil sinus VMZINC®, et également

de leur adaptation aux spécificités du projet (les dimensions des accessoires sont adaptées au système Profil sinus VMZINC® utilisé).

• Angle sortant

• Angle rentrant

• Pied de bardage : cet accessoire sert également à la réalisation des entourages de baie (en tableau et linteau).

• Epingle (pour jonction) : sert à la réalisation de la jonction verticale des éléments Profil sinus VMZINC® en pose horizontale.

• Closoirs : au droit des jonctions avec les accessoires d’angle, les encadrements de tableaux et les épingles, il est recommandé de fermer les éléments Profil sinus VMZINC® avec des closoirs de type ETANCO P.O. 76 x 18, 115 x 25, ou 180 x 43, suivant l’onde de Profil sinus VMZINC® choisie.