Toiture structurale VMZINC®

## Descriptif type

Le présent document est un exemple non contractuel d’un descriptif type concernant la fourniture et la pose d’une couverture zinc à joint debout. Documents établis à titre indicatif selon la réglementation en vigueur.

VM BUILDING SOLUTIONS ne pourra être tenue responsable pour des usages erronés du présent document. L’élaboration du descriptif d’ouvrages reste de l’entière responsabilité du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage.

## Exigences réglementaires

L’entrepreneur du présent lot devra prévoir dans le cadre de son prix global tous les travaux indispensables nécessaires au complet achèvement des travaux, conformément aux règles de l’art, aux normes et aux règlements en vigueur relatifs à la construction (sécurité du personnel, environnement, ...). Les ouvrages devront être conformes aux prescriptions des normes et des règlements en vigueur à la date de l’appel d’offre. Les règles contractuelles et applicables dans le cadre du présent lot sont :

### Matériaux

NF EN 988 de Décembre 1996 : “Zinc et alliages de zinc  spécifications pour produits laminés plats pour le bâtiment”.

NF EN 501 de Novembre 1994 : “Produits de couvertures en tôle métalliques  spécifications pour les produits de couverture en feuille de zinc totalement supportées”.

- NF EN 501 de novembre 1994 : Produits de couvertures en tôle métallique « Spécifications pour les produits de couverture en feuilles de zinc totalement supportées ».

- NF E 27.951de mai 1974 et NFE 25-604 de mai 1984 pour les éléments de fixations.

- NF P 84-310 d’avril 1981 : Barrière à la vapeur en aluminium bitumé.

- NF P 84-303 de mars 1992 : Chape souple de bitume armé à armature en tissu de verre (TV).

- NF P 84-302 de décembre 1981 : Feutre bitumé à armature en carton feutre (CF).

- NF B 54-161 : Contreplaqués.

- NF B 52-001 de mars 1987 : Règles d’utilisation du bois dans la construction.

- XP P 34-310 de décembre 1994 : Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud en continu destinées au bâtiment.

- NF P 34-401 de juillet 1977 : Plaques moulurées en acier galvanisé, prélaqué ou non (caractéristiques dimensionnelles).

- NF EN 826 : Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment – Détermination du comportement en compression

- Guide UEAtc

Fixation des bois de couverture et des pattes

norme NFE 27.951 de Mai 1974 pour les pointes norme NFE 25.604 de Mai 1984 pour les vis à bois

### Supports de couverture

Eléments porteurs traditionnels en bois et panneaux dérivés du bois :

- NF P 84-207 (DTU 43.4) et Avis Techniques

Eléments porteurs en tôle d’acier nervurée :

- NF P 84-206 (DTU 43.3) et Avis Techniques

### Couverture zinc

DTU 40.41 “Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc”

- Avis Technique du système Toiture structurale VMZINC® DTA n° 5.1/19-2569_V2

- Guide d’utilisation Toiture structurale VMZINC®

### Règles de calcul

Règles NV 65 et N 84

Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle constitue la base des principaux documents de référence.

## Domaine d’utilisation

Ce système qui met en œuvre le zinc à joint debout est réservé aux toitures :

de pente minimale 2.86° (5 %)

de forme plane, cintrée ou à double courbure

contraintes climatiques : toutes régions vents selon NV65

sur locaux de faible à moyenne hygrométrie.

## Conditions préalables à la pose

L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous les moyens à mettre en œuvre pour assurer les prestations du présent lot, mise en place, montage des matériels et matériaux en fonction des besoins. Durant le transport, la manutention et le stockage, il y a lieu de s’assurer de tous risques de chocs, griffures des éléments de couverture. En outre, ils seront stockés sous abri ventilé, désolidarisé du sol en assurant une bonne aération des produits conditionnés.

## Mise en œuvre

### Support

Complexe de toiture mis en œuvre sur élément porteur conforme au DTA Toiture structurale VMZINC®:

- en tôle d’acier nervurée ou,

- en bois, panneaux à base de bois ou panneaux CLT

Pour les formes cintrées, il y a lieu de se conformer aux prescriptions du fabricant du support de façon à garantir un désaffleurement maximal de 5 mm.

### Pare-Vapeur

Pare-vapeur auto-adhésif ALUDEX® MAX avec face inférieure fourni par VM BUILDING SOLUTIONS en bitume modifié associé à un film de protection pelable en polyéthylène, armature en grille de fils de fibre de verre (60 g/m²) et face supérieure constituée d’un complexe polyester-aluminium-polyester pour support bac acier nervuré ou bois et panneaux à base de bois pour locaux de faible et moyenne hygrométrie. La pose doit être conforme au DTA Toiture structurale.

Dans le cas d’utilisation d’un support en bac acier à nervures perforées, on adoptera les spécifications pour les bâtiments à moyenne hygrométrie.

### Isolant en laine minérale rigide

La nature des panneaux en laine minérale et leur mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions du DTA Toiture structurale.

Dans le cas de toiture courbe, les dimensions des panneaux isolant devront être adaptées suivant les prescriptions des fabricants concernant la mise en œuvre (se référer à l’avis technique du produit).

### Écran d’interposition

Ecran de sous-toiture respirant, certifié QB, et de classe Sd1 selon le Référentiel de certification QB25.

Produit de type : Sup’Air et Sup’Air ADH+ (Siplast) ou équivalent.

### Couverture VMZINC®

Dimensionnement

Couverture à joint debout en zinc cuivre titane pré patiné QUARTZ-ZINC PLUS, ANTHRA-ZINC PLUS, PIGMENTO PLUS, AZENGAR PLUS, zinc bilaqué PLUS ou Zinc naturel PLUS d’épaisseur 0,70 mm, largeur développée 500 mm (entraxe fini des joints 430 mm) protégé en sous-face par une laque composite spéciale de 60 microns.

Cette couverture sera mise en œuvre conformément aux règles de l’art et aux prescriptions de l’Avis Technique Toiture structurale VMZINC® (ou du Guide de prescription et de pose).

L'entreprise devra respecter les recommandations techniques du fabricant pour le soudo-brasage du zinc (élimination du traitement de surface).

Façonnage

Les reliefs latéraux seront façonnés à l'aide d'une profileuse correctement réglée en profil n°1. La géométrie de la couverture et le calepinage retenu conduiront à mettre en place des bandes droites, gironnées ou cintrées. Ces différentes bandes seront façonnées sur le chantier ou en usine.

Fixations

Le système de fixation des éléments de couverture en zinc et sa mise en œuvre doit être conforme aux prescriptions de l’avis technique Toiture structurale VMZINC® :

- Patte fixe profil 1 en inox X5CrNi 18-10 (VMZINC®),

- Patte coulissante profil 1 en inox X5CrNi18-10 d’épaisseur 0,4 mm, à double agrafe et épingle centrale renforcée comportant un trou de diamètres 6,6 mm, avec cuvelage,

- Plaquette de répartition en inox X10CrNi18-10 (1.4301), d’épaisseur 0,5 mm, comportant un trou à cuvelage, une empreinte de positionnement de la patte coulissante et trois griffes de part et d’autre permettant l’ancrage de la plaquette dans l’isolant,

- Entretoise pour patte fixe en polyéthylène haute densité de couleur noire comportant des réservations destinées à permettre le passage des vis de fixation,

- Vis spéciale SD2-S4-T20-4,8xL pour bac acier et bois, en acier inoxydable X5CrNiMo 17-12-2, à empreinte Torx T20 de diamètre 4,8 mm, à tête large fraisée cylindrique plate, à pointe autoperceuse réduite, de capacité de perçage dans l’acier de 2x1,25 mm et présentant un PK minimun de 150 daN pour les supports en bac acier épaisseur 0,75 mm et un PK minimum de 130 daN pour les supports bois.

Les pattes doivent être posées au fur et à mesure de la mise en place des bandes en partant de l'égout. Un jeu de 5 mm sera laissé entre deux bacs contigus.

Les entraxes des fixations des pattes fixes et coulissantes en parties courantes et en rives sont indiqués dans l’Avis Technique Toiture structurale VMZINC®.

Sertissage

La fermeture des joints sera effectuée par une sertisseuse appropriée au profil façonné. La hauteur du joint devra être au minimum de 25 mm. Pour les bacs cintrés, on utilisera une sertisseuse spécialement conçue pour ce genre de bacs.

Jonctions transversales

La couverture sera réalisée en travée continue, sans jonction transversale pour des rampants de longueur inférieure aux longueurs maximales réglementaires :

15,00 m pour des pentes de 5 % = p = 20 %

13,00 m pour des pentes 20 % < p = 60 %

10,00 m pour des pentes 60 % < p = 173 % (60°), et dans tous les cas en climat de montagne (altitude > 900 m) 6,00 m pour des pentes p > 173 % en largeur de 500 mm uniquement.

Dans le cas contraire, les jonctions seront réalisées suivant les indications du tableau suivant:

| Pentes minimales (en %) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Situation (*) | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
| Ressaut - Tous sites | 5 | 5 | 5 |
| Double agrafure de 180 mm - Tous sites | 20 | 20 | 25 |
| Double agrafure de 250 mm - Tous sites | 10 | 15 | 15 |
| Agrafure à joint debout rabattue | 5 (Raccord sur pénétration uniquement) |  |  |

(*) concomitance pluies et vents

Il est possible d’utiliser des longues feuilles de longueur 20,00 m sur les toitures courbes, si l’axe de la zone des pattes fixes est situé au point haut central, à 10,00 m au plus de chaque extrémité de la bande.

Traitement des singularités du toit

L’entreprise fera appel aux traitements et dispositions traditionnels réalisés sur chantier, en conformité avec les règles de l’art et le DTU 40.41.

Elle pourra aussi utiliser les accessoires de finition fournis par le fabricant pour la réalisation des égouts, faîtages, rives, arêtiers, noues en s’assurant de leur mise en œuvre en conformité avec les prescriptions de pose du fabricant et de leur adaptation aux spécificités du projet.

Le traitement des noues, des chéneaux encaissés et des pénétrations discontinues doit être conforme aux prescriptions de l’avis technique Toiture structurale VMZINC.